中华人民共和国行业标准

QC/T 438一1999

代替ZB T37 006-90

汽车点火系高压塑料件技术条件

1　主题内容与适用范围

本标准规定了分电器盖、分火头和点火线圈盖等高压塑料件（以下简称

塑料件）的技术要求、试验方法、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于汽车发动机点火系高压塑料件。

2　引用标准

GB 484　车用汽油

GB 2828　逐批检查计数抽样程序及抽样表

SY 1351　变压器油

ZB T35 001　汽车电气设备基本技术条件

ZB T36 002　点火系统的测试方法

3　技术要求

3．1　塑料件应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术

文件制造。

3．2　塑料件应能承受振动。振动试验后，塑料件应无损坏，塑料件内的

金属嵌件应无松动。

3．3　塑料件表面应平滑、有光泽，无裂纹、起层、气泡、斑点、疏松、

缺口、变形、夹杂物等。金属嵌件外露部分及插座孔内，不得有残余塑料或

污物。

3．4　塑料件经表1规定的温度变化试验后，应无裂纹、起泡、膨胀和变形

等现象。

3．5　塑料件应能耐汽油和变压器油，浸油后应无裂纹、起泡、膨胀和变形

等现象。

3．6　塑料件应能经受有效电压22 kV历时1min的绝缘介电强度试验而不被击

穿。

3．7　塑料件应能经受有效电压14 kV历时1min的表面放电试验而无烧蚀痕迹。

3．8　在高温高湿条件下，三级针状放电器符合ZBT36002的规定时，分电器

盖和分火头应能经受分电器运转30min火花强度试验，塑料件表面的绝缘部分

应无烧蚀痕迹。

3．9　在120℃的高温下，点火线圈盖内的高压插座与低压接线柱之间的绝缘

电阻应不低于500MΩ。

3．10　塑料件的耐久性应与配用的分电器和点火线圈相同。

4　试验方法

4．1　外观检查

用目测检查塑料件外观。

4．2　振动试验

振动试验按ZR T35 001规定进行定频、扫频振动试验。

4．3　温度变化试验

将塑料件放入温度为15～35℃的试验箱，在30min内匀速地降低到－40±

5℃，历时3h取出；在15～35℃空气中，历时2h，放入15～35℃的试验箱，在

60min内匀速地升到100±5℃（分电器盖、分火头）或130±5℃（点火线圈盖），

历时2h，然后将塑料件取出，冷却到室温。与样品比较，检查外观。

4．4　耐油试验

将塑料件分别浸入温度为15～35℃的变压器油（符合SY 1351）和汽油（

符合GB 484）中，各历时24 h后取出，擦干表面。与样品比较，检查外观。

4．5　绝缘介电强度试验

试验用变压器的容量应不小于5kVA，频率为50 Hz。

试验时，塑料件应浸入温度为15～35℃的变压器油中，试验电压应施加

在塑料件工作时最容易击穿的部位。施加的电压应从不超过试验电压全值的

一半开始，然后稳步地或分段地以不超过全值的5％增加至全值。电压自半值

增加至全值的时间不少于10s。全值电压应历时1min，然后匀速地将电压下降

至零。

4．6　表面放电试验

试验用变压器同4.5条要求。

试验时，塑料件应放在温度为15～35℃的空气中，试验电压应施加在塑

料件工作时最容易产生表面放电的部位。施加的电压从不超过试验电压全值

的一半开始，然后稳步地或分段地以不超过全值的5％增加至全值。电压自半

值增加至全值的时间不少于10s。全值电压应历时1min，然后匀速地将电压下

降至零。

4．7　分电器盖、分火头火花强度试验

火花强度试验在专用设备上进行，其电路图如图1所示：

恒温箱应具有强制空气循环装置，其加热温度能达到200℃。

蓄电池容量应不小于84Ah。

三极针状放电器应符合ZB T36 002的规定。

分电器转速为700～800 r／min。

点火线圈端电压为12.2±0.2V。

把分电器盖装满水，分火头放在分电器盖中水里，再一同放入温度为95±

5℃的恒温箱内，历时6h取出，立即将水倒掉（不得擦干表面），安装到分电

器上连续运转30min。运转时，三极针状放电器上应形成连续火花。

试验后，分电器盖、分火头表面的绝缘部分应无烧蚀的痕迹。

4．8　点火线圈盖的绝缘电阻测定

点火线圈盖的低压接线柱用裸铜线连接后，放入温度为120±5℃的恒温

箱，历时2h取出，立即用1000V的绝缘电阻测量仪测定高压插座与低压接线柱

之间的绝缘电阻。

4．9　耐久性试验

将塑料件装在配用的分电器或点火线圈上，按分电器或点火线圈的标准规

定进行耐久性试验。

5　检验规则

5．1　产品检验分出厂检验和型式检验。

5．2　塑料件须经出厂检验合格后方能出厂，并附有证明产品质量合格的文件。

5．3　出厂检验

5．3．1　抽样方法按GB2828规定的一次正常检查抽样方案，样本大小字码按

一般检查水脾Ⅰ，合格质量水平（AQL）为2.5。

5．3．2　出厂检验项目：外观、尺寸、点火线圈盖的绝缘电阻、绝缘介电强度、

表面放电。

5．4　型式检验

5．4．1　从出厂检验合格的同一批产品中随机抽取6个塑料件，先检查外观及尺

寸，检验合格后将样品等分成2组。

5．4．2　各组检验项目及程序如下：

a．第一组：耐油、振动、温度变化、火花强度；

b．第二组：耐久性。

6　标志、包装、运输

6．1　塑料件的外表面应有明显的标志，标志的内容和方法应符合有关规定。

6．2　塑料件的包装应考虑防潮、防震的要求，并符合运输的规定。

6．3　每箱毛重一般不超过30kg。

6．4　随同塑料件提供的文件有：

a．装箱单；

b．合格证或合格标记。

6．5　包装箱外壁应有“小心轻放”、“切勿受潮”文字与标志。

附加说明：

本标准由中国汽车工业总公司提出。

本标准由长沙汽车电器研究所归口。

本标准由长沙汽车电器研究所负责起草。

本标准主要起草人：蔡明德。

本标准于1980年首次发布。